Дефекты поверхности, причины их возникновения и способы устранения Возможные дефекты Причины появления дефекта Способы устранения дефекта Разводы при морении Нанесение слишком мокрого слоя морилки 1.Уменьшить подачу материала в пневмопистолете 2.Увеличить давление воздуха 3.Увеличить ширину факела 4.Сменить форсунку (для морилок диаметр сопла 1,0 -1,4 мм) Полосы на поверхности Слишком узкий факел 1.Расстояние между форсункой и окрашиваемым изделием должно быть 20 - 30 см 2.Увеличить ширину факела Шагрень, подпыл ЛКМ ложиться сухим 1.Сменить форсунку (для грунтов и лаков (эмалей) диаметр сопла 1,8 - 2 мм) 2.Уменьшить давление воздуха 3.Увеличить расход ЛКМ Эффект ЛКМ не успевает растекаться 1.Сменить форсунку (для грунтов и лаков (эмалей) диаметр сопла 1,8-2 мм) "апельсиновой корки" 2.Уменьшить давление воздуха 3.Сменить растворитель DT 452 на более медленный DT 446 4.Немного увеличить количество растворителя Пыль на поверхности Загрязнённая атмосфера 1.Установить вытяжку с водяной завесой 2.В покрасочной кабине закрытого типа приток воздуха должен быть больше оттока 3.Одежда маляра, оборудование и атмосфера должны быть обеспыленными Белёсость поверхности 1.В ЛКМ присутствовала вода 1.Предохраняйте ЛКМ от попадания в него воды или водяных паров из воздуха или 2.Слишком много растворителя из воздуховода, т.к.отвердитель очень чувствителен к влаге. При соприкосновении с водой происходит его меление, а затем затвердевание 2.Не разбавляйте ЛКМ Sayerlack отчественными растворителями, т.к. они содержат воду 3.Уменьшите количество растворителя Хрупкость, шелушение, 1.Нарушена рецептура смешивания 1.Строго соблюдайте технологию смешивания. Варьирование вязкости возможно ломкость поверхности 2.Присутствие инородных компонентов только растворителем 2.Не используйте в качестве отвердителя или растворителя иные материалы, кроме рекомендованных нами. Самовольное изменение рецептуры смешивания может привести к негативным последствиям, за которые наша фирма и фирма-производитель ответственности не несёт! Повышенный блеск 1.Увеличенное количество отвердителя 1.Строго соблюдайте процентное содержание отвердителя. Повышенное содержание поверхности 2.ЛКМ не достаточно хорошо перемешан отвердителя приводит к увеличению блеска! 2.Тщательно перемешивайте ЛКМ перед применением. Недостаточно просто взболтать канистру - её содержимое надо перемешать шпателем или палкой, т.к. матирующая присадка при долгом хранении оседает на дне канистры Пузырьки на поверхности Нанесён толстый слой ЛКМ с пониженным 1.При нанесении толстого слоя ЛКМ с повышенной вязкостью (истекающий срок жизни содержанием растворителя ЛКМ, изначально пониженное содержание растворителя, нанесение большого количества тонких слоёв и т.д.) растворитель, содержащийся в толще лакокрасочной плёнки, не успевает выйти наружу (т.к верхний слой быстро засыхает) и остаётся на поверхности в виде пузырьков. Проверьте рабочую вязкость материала и при необходимости добавьте растворитель 2.По истечении срока жизни ЛКМ утилизируйте его в соответствие с действующим законодательством. Не сливайте отходы в канализацию! Для работы используйте свежеприготовленный раствор ЛКМ